ARECA ATF II

 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ARECA ATF II – это жидкость для автоматических трансмиссий, гидротрансформаторов, гидроусилителей рулевого управления и различных гидравлических систем.

Возможности использования этой жидкости очень широки, и, в частности, в следующих случаях:

 В трансмиссиях, для которых производитель автомобиля предусматривает применение жидкости ATF type A – suffixe A.

 Когда производитель автомобиля рекомендует использование жидкости от Dexron до Dexron II D.

 В коробках передач Z.F, Allison и Renault.

 Когда производитель рекомендует использование жидкости FORD M 2C 33 F.

 СВОЙСТВА

 Антиокислительные свойства.

 Термическая стабильность.

 Противоизносные свойства и экстремальное давление.

 Стабильный коэффициент трения.

 Высокий индекс вязкости.

 Антикоррозионные свойства.

 ПРЕИМУЩЕСТВА

 Обеспечивает мягкость переключения передач даже при маневрировании на низких скоростях.

 Высокая стабильность характеристик в пределах периода, предусмотренного производителем агрегата.

 Хорошая совместимость со всеми деталями системы.

 УПАКОВКА

2L – 20L – 30L – 60L – 210L – 1000L

СРЕДНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Плотность при 20°C |  | 0,876 |
| --- | --- | --- |
| Кинематическая вязкость при 40°C |  | 38 |
| Кинематическая вязкость при 100°C |  | 7.1 |
| Динамическая вязкость при -18°C |  | 1050 |
| Точка потери текучести | °C | -40 |
| Точка анилина | °C | 98 |