ARECA Transmatic III

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ARECA Transmatic III – это жидкость для автоматических трансмиссий, гидротрансформаторов, гидроусилителей рулевого управления и различных гидравлических систем. Возможности использования этой жидкости очень широки, и, в частности, в следующих случаях:

- Когда производитель автомобиля рекомендует использование жидкости от Dexron до    Dexron III.

- В коробках передач Z.F, Voith, Allison и Renault.

- В большинстве механических коробок передач Mercedes и BMW.

- СВОЙСТВА

| Антиокислительная способность | Термическая стабильность. |
| --- | --- |
| Высокий индекс вязкости. | Стабильный коэффициент трения. |
| Антикоррозионные свойства. | Экстремальное давление и противоизносные свойства. |

- ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обеспечивает большую мягкость переключения передач.

- Высокая стабильность характеристик.

- Значительно улучшенные низкотемпературные свойства.

- Улучшенная передача крутящего момента и энергии, что обеспечивает экономию топлива (см. диаграмму).

- УПАКОВКА

2L – 20L – 30L – 60L – 210L – 1000L

СРЕДНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Плотность при 20°C | D20/4 | 0,874 |
| --- | --- | --- |
| Кинематическая вязкость при 40°C | mm2/s | 35 |
| Кинематическая вязкость при 100°C | mm2/s | 7,3 |
| Вязкость Brookfield при –40°C | cP | 13000 |
| Точка потери текучести | °C | -50 |
| Точка анилина | °C | 100 |