Antigel ARECAGEL &
L.R. Permanent

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Antigel ARECAGEL – высококачественный концентрированный антифриз на базе моноэтилен-гликоля, который используется для приготовления охлаждающих жидкостей (ARECA Liquides De Refroidissement -20°C, -26°C, -35°C), предназначенных для использования в большинстве систем охлаждения двигателей внутреннего сгорания (в т.ч. в системах, содержащих детали из алюминия и/или меди), в любых сезонных и климатических условиях.

ВНИМАНИЕ: концентрированный антифриз Antigel ARECAGEL не используется в чистом виде. Применять после разбавления дистиллированной водой.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Формула, разработанная с учетом требований большинства производителей автомобилей.

- Антифриз Antigel ARECAGEL и охлаждающие жидкости ARECA Liquides De Refroidissement полностью совместимы между собой, а также совместимы с охлаждающими жидкостями той же категории других производителей. Однако для достижения наилучшей защиты системы охлаждения рекомендуется их самостоятельное использование.

- Антифриз Antigel ARECAGEL и продукты, получаемые из него (охлаждающие жидкости ARECA Liquides De Refroidissement –20°C, –26°C, –35°C) не содержат ни нитритов, ни фосфатов, ни аминов.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Antigel ARECAGEL и ARECA Liquides De Refroidissement отвечают требованиям норм и международных спецификаций:

- NF R 15601

- Décret 95-326

УПАКОВКА

2L – 5L – 20L – 60L – 210L – 1000L

СРЕДНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| ARECA | Antigél ARECAGEL | L.R. – 20°C | L.R. – 26°C | L.R. – 35°C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Плотность при 20°C | 1,126 | 1,058 | 1,063 | 1,073 |
| pH | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
| Температура кипения при атм. давлении, °C | 171,5 | 105 | 106 | 107 |
| Защита, °C (только для охл. жидкостей) | - | – 20 | – 26 | – 35 |
| Содержание моноэтилена-гликоля (только для концентр. антифриза), % массы | 94 | - | - | - |
| Содержание воды (только для концентр. антифриза), % массы | 3 | - | - | - |
| Содержание противопенных и антикоррозионных присадок (только для концентр. антифриза), % массы | 3 | - | - | - |
| Цвет | голубой | зеленый | зеленый | зеленый |