ARECA DOT 4

ARECA DOT 4 – высококачественная синтетическая тормозная жидкость, предназначенная для использования во всех тормозных системах (дисковых или барабанных), рассчитанных на применение синтетической жидкости. Она также применяется в гидравлических системах привода сцепления, рассчитанных на применение синтетической жидкости.

     СПЕЦИФИКАЦИИ

ARECA DOT 4 отвечает требованиям норм и международных спецификаций:

SAE J 1703 APR 88

FMVSS 116 DOT 3 & DOT 4

ISO 4925

V V-B-680B

JIS K 2233 Class 4

     СМЕШИВАЕМОСТЬ

Тормозные синтетические жидкости, отвечающие одним и тем же нормам SAE, могут быть смешаны между собой.

ВНИМАНИЕ!  Никогда не смешивать с минеральной тормозной жидкостью (LHM)

     МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

         Всегда хранить тормозную жидкость в ее оригинальной упаковке, герметично закрытой.

         Любое загрязнение пылью, водой, нефтепродуктами или другими продуктами может спровоцировать нарушение функционирования тормозной системы.

         Никогда не доливать в упаковку другую жидкость.

         Не использовать повторно упаковку.

         Тормозная жидкость может быть агрессивной  к окрашенным поверхностям. В случае нечаянного проливания – промыть водой и вытереть.

     УПАКОВКА

ARECA DOT 4 :        0,5L

СРЕДНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| ARECA |  | DOT 4 |
| --- | --- | --- |
| Объемная масса при 20°C | kg/m3 | 1060 |
| Вязкость при -40°C | cSt | 1000 |
| Вязкость при 100°C | cSt | 2,0 |
| Температура кипения | °C | 265 |
| Температура кипения после поглощения влаги в соответствии с FMVSS 116 | °C | 165 |