MITASU JAPAN TURBO DIESEL CI-4 15W-40 – научно разработанное дизельное масло, изготовленное на гидрокрекинговой основе. Усиленo мощным высокотехнологичным пакетом моющее-диспергирующих присадок для преодоления негативного воздействия на масло и двигатель высокого содержания серы и полициклических углеводородов, которое свойственно для дизельных двигателей с высокой нагрузкой.

### ПРИМЕНЕНИЕ

MITASU JAPAN TURBO DIESEL CI-4 15W-40 применяется в дизельных двигателях с турбонаддувом и без него. Подходит для использования в дизельных двигателях грузовой техники, работающей при высоких оборотах и нагрузках. Эксплуатационные и экологические характеристики продукта значительно превосходят большинство самых жестких требований мировых автопроизводителей: API, ACEA, VOLVO, MACK, CUMMINS и MERCEDES-BENZ.

### СПЕЦИФИКАЦИИ / ДОПУСКИ

• API CI-4/SL 
• ACEA A3/B4/E2/E5/E7
• CUMMINS 20071/2/6/7/8 
• MACK EO-M, EO-M Plus
• VOLVO VDS-3
• MERCEDES-BENZ 228.3, 229.1

### ПРЕИМУЩЕСТВА

• снижает расход масла
• гидрокрекинговая основа обеспечивает термостабильность и превосходные антиоксидантные свойства
• идеально подходит для современных дизельных двигателей, снабженных системой EGR (рециркуляция отработавших газов)
• обеспечивает полную защиту от окисления и ржавчины

Новейшие технологии MITASU OIL CORPORATION, JAPAN позволяют выпускаемым компанией моторным маслам превосходить требования большинства производителей автомобилей, включая, но не ограничиваясь, следующими: TOYOTA, NISSAN, MITSUBISHI, MAZDA, ISUZU, DAIHATSU, HYUNDAI, FORD, GM, CHRYSLER, VW, FIAT, VOLVO, AUDI, RENAULT, MERCEDES-BENZ и другие.

| Технические характеристики |
| --- |
| Техническoе качество | Метод | Результат |
| Класс вязкости SAE | SAE J300 | 15W-40 |
| Плотность при 15°C | ASTM D-4052 | 0.875 |
| Tемпература вспышки, °C | ASTM D-92 | 222 |
| Общее щелочное число (mg KOH/g) | ASTM D-2896 | 10 |
| Температура застывания, °C | ASTM D-97 | -30 |
| Цвет | ASTM D-1500 | <3 |
| Индекс вязкости | ASTM D-2270 | 145 |
| Кинематическая вязкость при 40°C (cSt) | ASTM D-445 | 112.3 |
| Кинематическая вязкость при 100°C (cSt) | ASTM D-445 | 15.39 |

Вследствие непрерывной научной работы по совершенствованию продукта, информация, содержащаяся в описании, может быть изменена без уведомления.